## ЗАО «Велт»

## КОМПОЗИЦИЯ АКРИЛОВАЯ САМОТВЕРДЕЮЩАЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ (АСТ-Т) БУТАКРИЛ

## ТУ 2257-016-47539350-2008

Композиция  предназначена для применения

- в качестве конструкционного материала для изготовления литьевых моделей;

- в качестве строительного материала при изготовлении полимерных промышленных полов, отделочных плиток для отделки фасадов и полов производственных и складских помещений;

-в качестве диэлектриков для защиты водопогружных двигателей;

- в качестве реставрационного материала;

- в качестве связующего для различных неорганических наполнителей: мраморная и гранитная крошка, кварцевый песок, мел, каолин, древесные и металлические опилки, пигменты и красители.

Композиция (АСТ-Т) Бутакрил (2-х компонентный) состоит из двух компонентов: А-порошок, Б-жидкость;

Инструкция по применению.

1. Для (АСТ-Т) Бутакрил (2-х компонентный)

Для приготовления формовочной массы акриловых пластмасс холодного отверждения нужно: смешать порошок и жидкость. Для более быстрого растворения порошка в жидкости, жидкость желательно предварительно подогреть на водяной бане до температуры 30-40ºС. Растворение порошка проводить при постоянном перемешивании в течение 10-15 мин., до его полного растворения. После этого (при необходимости) вводится наполнитель (любой минеральный или органический, в зависимости от поставленной задачи).

Готовую массу заливают в форму с избытком. Заливку производят быстро, не отрывая сосуда с массой от стенок формы (во избежание образования воздушных пузырьков).

Массу с формой выдерживают до отверждения и полного охлаждения.

| Компонент | Массовая доля, % |
| --- | --- |
| 1. Порошок (А) | 1-0,5 |
| 2. Жидкость (Б) | 1-0,9 |

Пример для свободного литья: на каждые 100 граммов жидкости берут  50 граммов порошка (с целью увеличения вязкости, порошка можно добавлять до 100 гр.). После полного растворения в эту же смесь можно добавить 50-80 граммов наполнителя.

Соотношение компонентов подбирают для каждого конкретного изделия индивидуально, в зависимости от назначения изделия.

Компонент А  - порошок белого цвета (допускается наличие оттенка)

Компонент Б  -  прозрачная, бесцветная   или слабоокрашенная жидкость

| СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Прессование | Свободное литье |
| --- | --- | --- |
|  | изготовление моделей | Заделка раковин |  |
| (АСТ-Т) Бутакрил | массовые доли | Компонент А | 1,0 | 1,0 | 0,5-1,0 |
|  |  | Компонент Б | 0,4-0,5 | 0,4-0,5 | 0,9-1,0 |
|  | Время набухания при 20-25ºС, мин | 10-50 | 10-50 |  |
| Определение готовности | потеря липкости | появление липкости | сметанообразная консистенция |
| Примечание: Соотношение компонентов зависит от типа и количества наполнителя. С повышением температуры окружающей среды и компонентов, время набухания и отверждения уменьшается. |

Время отверждения зависит от температуры окружающей среды. Оптимальная температура 20-25ºС (при более низких температурах окружающей среды процесс отверждения замедляется).

Внимание: увеличение температуры реакционной смеси (порошка, растворенного в жидкости) на каждые 10°С увеличивает скорость полимеризации в 2 раза!

Свободное литье.

Формовочную массу заливают в форму с избытком. Во избежание захвата воздуха вязкой массой заливку производят быстро, не отрывая сосуда с массой от стенок формы. Для получения более монолитных изделий поверхность массы через 10—15 мин. после заливки формы, когда появится пленка, рекомендуется накрыть целлофаном или фольгой, и прижимать небольшим грузом. Массу с формой выдерживают до отверждения, а затем последующего охлаждения. При изготовлении изделий крупных габаритов, во избежание вспенивания, рекомендуется массу заливать частями, причем каждую последующую часть необходимо заливать после полного отверждения и охлаждения предыдущей.

Прессование.

Для получения изделий методом прессования нужно: формовочную массу с небольшим избытком укладывают в пресс-форму. Рабочую часть пресс-формы предварительно смазывают тонким слоем разделительного материала. Для металлических пресс-форм применяют кремнийорганические жидкости, силиконовые и тефлоновые смазки, минеральные масла, для гипсовых — лак (Изокол), для магнезитовых композиций — воск, ацетонцеллулоидный лак и т. п. Пресс-форму с массой устанавливают под пресс и постепенно повышают давление таким образом, чтобы окончательное оформление деталей произошло при наименьшей текучести формовочной массы. Оптимальное давление — 5-7 МПа. Пресс-форму выдерживают под давлением до полного отверждения массы. Время выдержки под прессом зависит от температуры формы и окружающей среды (комнатной температуры), а также от формы и размеров деталей. Оптимальная температура отверждения формовочной массы в пресс-форме под прессом составляет 25-30°С. Отверждение акриловых пластмасс происходит с выделением тепла. Температура внутри массы при отверждении может достигнуть 100°С и выше, в зависимости от объема массы и количества жидкости. При пониженных температурах процесс отверждения замедляется.

Литье под давлением.

Заливку массы производят с помощью специальных приспособлений типа шприцевых устройств. В зависимости от размеров формы, оформляющей полости, приспособления разрабатывают индивидуально.

Центробежное литье.

Центробежное литье применяют при производстве крупногабаритных деталей. Оборудованием для производства деталей могут служить универсальные металлорежущие и деревообрабатывающие станки (токарные, сверлильные и др.) или специальные приспособления, на которые устанавливают соответствующие формы. Форму с массой вращают до полного отверждения последней. Длительность вращения примерно 1,0—1,2ч.

Склеивание.

Изделия из акриловых пластмасс хорошо склеиваются Бутакрилом. В качестве клея используется  2-х компонентный Бутакрил или Бутакрил-смола. На склеиваемые (предварительно обезжиренные) поверхности мягкой кистью наносят равномерный слой клея, после чего детали зажимают струбцинами. Давление зажима 0,1 — 0,3 МПа, время отверждения 0,5 —1,0 ч., полное отверждение в глубинных слоях наступает через 12—15 ч.

Окрашивание.

Окрашивание акриловых пластмасс производится путем добавления необходимого количества колера нужного цвета. При применении жирорастворимых красителей, последние растворяют в жидком компоненте Бутакрила. Окраску готовых изделий производят готовыми лаками, масляными красками, эмалями и др. обычными методами.

Механическая обработка.

Изделия из акриловых пластмасс обрабатывают точением, фрезерованием, сверлением, шлифованием, полированием и др. методами.

Сведения по технике безопасности и пром.санитарии.

Работы с пластмассами акриловыми самотвердеющими следует проводить с соблюдением правил пожарной безопасности при работе с легковоспламеняющимися жидкостями. ПДК паров жидкости пластмасс акриловых самотвердеющих (метиловый эфир метакриловой кислоты) в воздухе 10 мг/м3, температура вспышки 80°С.

Изготовление малых серий деталей из пластмасс без применения дорогостоящих пресс-форм из металла.

Условия хранения

Бутакрил (жидкую фазу) хранят в герметично закрытой таре,  защищенной  от воздействия  солнечных лучей и атмосферных осадков, в огнебезопасных  складских помещениях при температуре  не выше  200С. Порошок (твердая фаза) хранится в темном прохладном месте при температуре не выше 250С. После  оттаивания  продукт полностью сохраняет свои свойства.